załącznik 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa | Wymagania dot. przedmiotu zamówienia | Jednostka miary [szt.] | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszwa kolorowa na zakładkę | Powinna być wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej Zawartość bawełny 55-60% Poziom pylenia wg normy ISO 9073-10 maks. 4 Gramatura 110-120g/m2 Możliwość prania w temp. 95oC Maglowanie w temperaturze 180oC Wyrób odporny na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w placówkach służby zdrowia Kurczliwość tkaniny po praniu i prasowaniu nie więcej niż 5% Kolor błękitny Poszwa 160x210 cm z zakładką 30 cm Wymagane jest trwałe oznaczenie np. logo szpitala | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło | Powinno być wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej Zawartość bawełny 55-60% Poziom pylenia wg normy ISO 9073-10 maks. 4 Gramatura 110-120g/m2 Możliwość prania w temp. 95oC Maglowanie w temperaturze 180oC Wyrób odporny na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w placówkach służby zdrowia Kurczliwość tkaniny po praniu i prasowaniu nie więcej niż 5% Kolor biały Wymiar 160x250 cm Wymagane jest trwałe oznaczenie np. logo szpitala | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Poszewka | Powinna być wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej Zawartość bawełny 55-60% Poziom pylenia wg normy ISO 9073-10 maks. 4 Gramatura 110-120g/m2 Możliwość prania w temp. 95oC Maglowanie w temperaturze 180oC Wyrób odporny na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w placówkach służby zdrowia Kurczliwość tkaniny po praniu i prasowaniu nie więcej niż 5% Kolor błękitny Poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm Wymagane jest trwałe oznaczenie np. logo szpitala | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wymagane załączniki do pozycji 1,2,3:

- Karta techniczna tkaniny wystawiana przez producenta tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

- Wynik badania poziomu pylenia wystawiony przez niezależny instytut badawczy.

- Karta katalogowa.

- Instrukcja używania

- Próbka wybranego elementu zestawu pościeli (poszewka)

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa | Wymagania dot. przedmiotu zamówienia | Jednostka miary [szt.] | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład chłonny ze skrzydełkami | Podkład 85x90 ze skrzydełkami o szerokości 45 cm, chroniący pościel i materac przed zabrudzeniem Wielowarstwowy: - warstwa zewnętrzna 100% poliester o gramaturze 85g/m2 - warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliester, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m2 - membrana PU o gramaturze 50g/m2 Podkład powinien posiadać skrzydełka z obydwu stron, które po podwinięciu pod materac stabilizują go na łóżku. Kolor: niebiesko-zielono-biały Wymagane załączniki: Karta katalogowa potwierdzająca konstrukcję podkładu Instrukcja używania Zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych Deklaracja CE Próbka | 360 |  |  |  |  |  |  |