Remont pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji pod potrzeby Oddziału Okulistycznego

Specyfikacja robót dla prac związanych z ułożeniem wykładziny posadzkowej w pomieszczeniach: H2.08 (p. wybudzeniowy), H2.36 (dyż. lekarzy), H2.35 (izolatka), H2.34 (śluza izolatki), H2.31 (p. zabiegowy), H2.29 (ciemnia), H2.29A (p. przygotowania pielęgn. + pkt. pielęgniarski)

| LP | Miejsce montażu | Powierzchnia pomieszczenia orientacyjna [m2] | Rodzaj materiału/ opis robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2.08 p.wybudzeniowy | 47,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej prądoprzewodzącej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT ELEKTRA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 3000 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 2 | H2.36 p.lekarzy | 16,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT NORMA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 2 600 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 3 | H2.35 izolatka | 9,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT NORMA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 2 600 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 4 | H2.34 śluza izolatki | 3,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT NORMA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 2 600 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 5 | H2.31 p.zabiegowy | 41,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej prądoprzewodzącej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT ELEKTRA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 3000 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 6 | H2.29 ciemnia | 21,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej prądoprzewodzącej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT ELEKTRA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 3000 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
| 7 | H2.29A p. przygotowania pielęgn. + pkt. pielęgniarski | 21,00 | Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. GAMRAT NORMA lub równoważna. Grubość całkowita 2.00 mm, grubość warstwy użytkowej - 2.00 mm, waga całkowita - 2 600 g/m2, ścieralność ( ubytek grubości )- mniejsza lub = 0,08 mm GrupaT, Antypoślizgowość - R9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Na łączeniu wykonanej wykładziny z istniejącymi posadzkami we wszystkich pomieszczeniach należy zamontować listwy progowe aluminiowe |
|  |  | 158,00 w tym: prądoprzewodząca: 109m2 zwykła: 49m2 |  |

Uwaga: podana powierzchnia jest powierzchnią orientacyjną, jest to wyłącznie powierzchnia podłogi. Wykonanie cokołu należy 
uwzględnić w cenie m2 podłogi.